Calculating a structure factor

【Atkin’s “Physical Chemistry”, 8e, p.708, example20.3】

| Na+ | (1/8) f+ | φ | eiφ | Σ(1/8) f+ × eiφ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | z |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1/8) f+ × 8 = f+ |
|  | 1 | 0 | 0 | 2πh | 1 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 2π(h + k) | 1 |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 2πk | 1 |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 2πl | 1 |  |
|  | 1 | 0 | 1 | 2π(h + l) | 1 |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 2π(h + k + l) | 1 |  |
|  | 0 | 1 | 1 | 2π(k + l) | 1 |  |
|  | (1/2) f+ | φ | eiφ | Σ(1/2) f+ × eiφ |
|  | x | y | z |  |  |  |
|  | 1/2 | 0 | 1/2 | π(h + l) | cos(h + l)π | f+ × [ cos(h + l)π + cos(h + k)π + cos(k + l)π ] = f+ × [ (-1)h + l + (-1)h + k + (-1)k + l ] |
|  | 1/2 | 1/2 | 0 | π(h + k) | cos(h + k)π |  |
|  | 0 | 1/2 | 1/2 | π(k + l) | cos(k + l)π |  |
|  | 1/2 | 1 | 1/2 | π(h + l) + 2πk | cos(h + l)π |  |
|  | 1/2 | 1/2 | 1 | π(h + k) + 2πl | cos(h + k)π |  |
|  | 1 | 1/2 | 1/2 | π(k + l) + 2πh | cos(k + l)π |  |

| Cl－ | (1/4) f－ | φ | eiφ | Σ(1/4) f－ × eiφ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | z |  |  |  |
|  | 1/2 | 0 | 0 | πh | coshπ | f－ × [ coshπ + coskπ + coslπ ] = f－ × [ (-1)h + (-1)k + (-1)l ] |
|  | 0 | 1/2 | 0 | πk | coskπ |  |
|  | 0 | 0 | 1/2 | πl | coslπ |  |
|  | 1/2 | 0 | 1 | πh + 2πl | coshπ |  |
|  | 1 | 0 | 1/2 | πl + 2πh | coslπ |  |
|  | 0 | 1 | 1/2 | πl + 2πk | coslπ |  |
|  | 0 | 1/2 | 1 | πk + 2πl | coskπ |  |
|  | 1 | 1/2 | 0 | πk + 2πh | coskπ |  |
|  | 1/2 | 1 | 0 | πh + 2πk | coshπ |  |
|  | 1 | 1 | 1/2 | πl + 2π(h + k) | coslπ |  |
|  | 1 | 1/2 | 1 | πk + 2π(h + l) | coskπ |  |
|  | 1/2 | 1 | 1 | πh + 2π(k + l) | coshπ |  |
|  | f－ | φ | eiφ | Σf－ × eiφ |
|  | x | y | z |  |  |  |
|  | 1/2 | 1/2 | 1/2 | π(h + k + l) | cos(h + k + l)π | f－× (-1) (h + k + l) |

Fhkl = f+ × [ 1 + (-1)h + l + (-1)h + k + (-1)k + l ]

+ f－× [(-1) (h + k + l) + (-1)h + (-1)k + (-1)l ]